
采购需求
1、 项目概况
1． [bookmark: _GoBack]中山市华侨中学初中部运动场跑道、足球场改造项目，面积约4307平方米。对运动场(跑道区、跳远区)进行橡胶、沥青层凿除。重新铺设沥青层、橡胶面层、跑道排水沟盖板更换、足球场改造、照明灯杆设施移位、预留线管等配套工程。具体施工范围及内容详见施工图及中介预算内容。
2． 场地要求：现有场地为200米跑道，6条跑道，使用标准应至少满足Ⅲ类场地要求。
3． 工程质量要求：合格或以上。
4． 成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。 
5． ★本项目最高限价为：按中介预算工程造价金额下浮10%。供应商的响应报价（每次）不得高于最高限价，安全生产措施项目费不得低于中介预算中的安全生产措施项目费，否则视为无效报价，按无效响应处理。
2、 异常低价审查
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）进行异常低价审查。政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3、 施工要求
1． 成交供应商必须根据施工图，严格按照施工规范的要求进行施工。
2． 成交供应商施工前必须核查原运动场情况，如现状情况与设计不符，应及时通报采购人，以便调整设计。
3． 成交供应商开工前须签订《施工安全责任书》。
4． 施工过程严格按照国家、省、市安全文明施工要求施工。施工期内不得发生重伤和死亡事故。
5． 在政府行政主管部门的检查中, 如成交供应商的施工场地被评为不合格工地的或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，成交供应商必须承担违约责任。成交供应商须立即采取切实有效措施予以整改，拒不采取有效措施整改的或整改效果不明显的，采购人有权解除合同，并要求成交供应商赔偿由此造成的损失。
6． 采购人和监理单位按照有关规定对成交供应商的施工进行检查。成交供应商在施工中如果工程质量不符合施工设计图要求的有关规定，经监理或质监等部门评定工程质量不合格者，采购人可以要求停工和返工，成交供应商必须立即执行，由此产生的各种费用由成交供应商承担。    
7． 成交供应商必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，接受监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的管制。  
8． 成交供应商在项目施工期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由此发生的费用与损失由成交供应商自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。
9． 成交供应商在项目施工期间，必须配备专职安全员，建立健全动火申请批准制度，配置一定数量的消防器材，并报送采购人核准，提交监理单位备案。
10． 成交供应商在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。
11． 验收合格前的施工现场的所有安全责任由成交供应商负责。
12． 临时设施及材料加工由成交供应商自行解决，其费用由成交供应商自理。
13． 如施工过程出现二次运输而产生的费用，供应商需自行考虑，合同价不予增加。
14． 进场施工人员必须严格遵守相关规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受检查。
15． 成交供应商应确保施工现场的清洁卫生，施工垃圾必须清理干净。
16． 车辆出入校园，须服从指挥，减速慢行，注意安全。施工人员名册等相关资料（如身份证等）须报采购人备案（必要时须报派出所）并办理出入校园手续。
17． 成交供应商应做好噪音污染保障措施工作。
18． 人员安全：
 (1)成交供应商须对自身的人员安全负完全责任，采购人不对成交供应商的人员安全负任何责任。
 (2)成交供应商须根据相关规范制定人员安全措施，须为参与本项目的工作人员购买人身意外保险，保险期须涵盖整个项目工期。
 (3)若成交供应商发生安全事故，期间因发生安全整顿而带来的工期延误或无法按期完成的责任由成交供应商负责，因此而造成的损失由成交供应商赔偿。
 (4)成交供应商在作业期间造成人员伤亡事故（包括成交供应商自身人员和其它人员伤亡等）以及财产损害的，由成交供应商负责事故上报、经济赔偿和善后处理。由于事故所造成的损失和善后处理费用均由成交供应商承担（包括但不限于第三方索偿、采取补救措施、律师费等）。


4、 全预制型橡胶跑道面层材料技术要求
1． 厚度要求：场地面层平均厚度应≥14mm，比总厚度低10 %的面积不大于总面积的10%。
2． 面层坡度：环形跑道的纵向坡度（跑进方向）不大于0. 1%；横向坡度（由外沿向内沿，垂直于跑进方向）不大于1%。
3． 面层平整度:面层表面应平坦,任何位置和方向上的2m直尺下不应大于3mm的间隙。不应有大于1mm阶梯状起伏。
4． 根据设计要求，本项目的全预制型橡胶面层选用级别为中国田径协会田径跑道面层产品审定名录（预制型）中的A级产品。
5． 橡胶跑道面层材料中有害物质限量及气味要求和物理性能，应符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求，满足本项目设计图纸要求。
6． 合成面层有害物质限量及气味要求和物理性能
（1） 有害物质限量及气味

	检测项目
	技术要求

	有害物质含量
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0

	
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0

	
	18 种多环芳烃总和 b/（mg/kg）
	≤50 

	
	
	≤20C

	
	苯并[a]芘/（mg/kg）
	≤1.0

	
	短链氯化石腊（C10-C13）/（g/kg）
	≤1.5

	
	4,4,-二氨基-3,3,-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg）
	≤1.0

	
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）
	≤0.2

	
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）
	≤1.0

	
	可溶性铅/（mg/kg）
	≤50

	
	可溶性镉/（mg/kg）
	≤10

	
	可溶性铬/（mg/kg）
	≤10

	
	可溶性汞/（mg/kg）
	≤2

	
有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/(m2·h）)
	≤5.0

	
	甲醛/（mg/(m2·h）)
	≤0.4

	
	苯/（mg/(m2·h）)
	≤0.1

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和（mg/(m2·h）)
	≤1.0

	
	二硫化碳（mg/(m2·h）)
	≤7.0

	气味
	气味等级/级
	≤3

	说明:C取距合成材料面层上表面5mm以内的部分进行测试。



（2）物理性能
	检测项目
	技术要求

	

现浇型物理机械性能
	冲击吸收/（%）：田径场地
	35～50

	
	垂直变形/(mm)
	0.6～3.0

	
	抗滑值/（BPN，20℃）：田径场地
	≥47（湿测）

	
	拉伸强度/（MPa）：
	≥0.5

	
	拉断伸长率/（%）
	≥40

	
	阻燃性能/（级）
	Ⅰ



5、 人造草皮要求及施工注意事项
1． 人造草面层成品有害物质限量要求和物理性能，应符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求，满足本项目设计图纸要求。
2． 人造草皮铺装前，成交供应商应先检查并验收基础工程，确保基础场地清洁度，若有杂物，彻底清理，确保施工场地的清洁。
3． 使用测量工具(如钢尺卷)精准测量场地尺寸，将误差控制在可容许范围内;若是尺寸不合，则进行修改。场地测量精准或图纸样式完善后将原卷好的人造草坪铺放整齐，不能保持原卷装形态，一定要平铺放好。
4． 人造草皮粘接前需先修边、将草皮两边修正干净,不可有粗糙面,确保光滑；然后用涂胶刷在草皮底部涂胶，需控制胶水厚度，涂胶时要均匀，不可反复涂刷，以免出现脱落现象；粘合要在温度与湿度等条件达标时进行粘接，粘接时要对准,不可有错位现象。
5． 注意加压和固化,使用专用橡皮锤向粘结处捶打,使其牢固,固化时间一般为3天。人造草皮的施工环境温度控制在0-40为宜,禁止在雨雪天气施工;涂胶粘合干燥时间控制在10--15分钟为宜;草坪在固化期间需对其进行维护,以免曝晒、水浸和移动现象,确保草坪粘接达到最佳状态。
6． 石英砂铺装工艺流程:石英砂灌沙高度为草坪剩余高度10mm以内,铺撒速度要均匀,石英砂铺设用积分法理念铺装,在铺设时需保证平整度和控制石英砂填充量:橡胶颗粒注入同石英砂注入操作。
7． 人造草面层成品中有害物质限量要求
	检测项目
	技术要求

	有害物质含量
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0

	
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0

	
	18 种多环芳烃总和 b/（mg/kg）
	≤50 

	
	苯并[a]芘/（mg/kg）
	≤1.0

	
	可溶性铅/（mg/kg）
	≤50

	
	可溶性镉/（mg/kg）
	≤10

	
	可溶性铬/（mg/kg）
	≤10

	
	可溶性汞/（mg/kg）
	≤2

	
有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/(m2·h）)
	≤5.0

	
	甲醛/（mg/(m2·h）)
	≤0.4

	
	苯/（mg/(m2·h）)
	≤0.1

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和（mg/(m2·h）)
	≤1.0



8． 人造草面层成品及草丝的物理机械性能要求
	项目
	要求

	冲击吸收/（%）
	45～70

	垂直变形/(mm)
	4～11

	草丝拉断力/N
	开网丝
	≥60

	
	单丝
	≥10

	单簇草丝拔出力/N
	≥20


6、 各类球场划线要求
1． 划线前，成交供应商须与采购人沟通并确认具体的划线要求后，才能开始划线工作。如因成交供应商划线前未与采购人沟通确认，由此导致的返工及费用，由成交供应商自行负责。
2． 场地铺设完成后,全场做卫生清洁工作,完成后即可开始划线,其步骤如下：
(1) 首先用激光测距仪及经伟仪复检七个基本桩点,并对误差做调校确定后,按照国际田联的标准进行测量,画出各种标志线,以此为基准用钢只把分道线分好,用铁钉定点,再用具有一定韧性的鱼丝线将直线各点按纵横相连。
(2) 将线槽基准线与定位线对齐。将线漆调好后即可开始喷分道线。注意喷线时务必用电脑喷线机动性喷嘴的高度与角度及宽度确保线宽的误差严格控制在规则允许的最低限。
(3) 用钢只采用放射线丈法再次检查确认,再根据不同项目用同颜色喷涂上述各点位线。
3． 标线喷划注意事项：
(1) 喷线前场地清洁要彻底,浮粒回收要干净,杜绝因喝离出现瑕疵现象。有风时不能喷线,防止因风影响出现虚边。
(2) 划线后需经体育工艺员复核,角度部分用放射线长度进行校核,直线部分用鉴定过的钢(包括尺长校正、温度校正)进行复核,确认符合方可按国际田联规定的彩色标志喷漆。

7、 工承包标准
1． 本工程为固定总价合同，实行总价包干。供应商应按照施工图及招标文件有关工期、质量、文明施工、安全等的要求，按照答疑后（如有）公布的该工程施工图预算价（或工程量清单），并根据招标项目的特点，结合市场情况和企业自身竞争能力自行确定投标报价。供应商的报价将被视为供应商完全理解了工程量清单和施工图纸中的全部项目、数量及内容。供应商应结合现场施工条件，将工程的所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道等）、场地租用、保险费、税、停水、停电以及排除影响施工的各类障碍等考虑在投标报价中。
2． 供应商的投标价，应是完成本项目招标范围内的全部工程的投标总报价。投标人应认真填写工程量清单中所列明的所有需要填写综合单价和合价的项目，且只允许有一个报价。投标人没有填入综合单价和合价的项目，招标人将不予支付，并认为该费用已包括在工程量清单中其他项目的综合单价和合价中。
3． 供应商按工程量清单（或调整后工程量清单）报价，中标后按招标图纸（招标范围内项目）施工。除了因不可预见、采购人原因、设计修改、材料或人工单价调整按财政局文件执行等特别说明的原因或其他采购人特别同意等因素可以调整价格外，报价不予调整。
4． 供应商应做好对本工程周边建、构筑物等的保护工作，尤其要采取相应有效的措施做好对沿线埋设管线的保护，因措施不当，防护不力而引发的问题概由中标人负责，此措施等费用包含在投标总报价中。
5． 供应商在投标时参考的主材品牌应满足设计、国家有关技术标准。在工程实施阶段，供应商采购的主材产品，需经监理及采购人审批同意方可采购。
6． 供应商应核对全部工程量清单（或调整后工程量清单）、图纸项目和招标范围说明，如果认为工程量清单存在项目特征描述不符、错漏或误差，或对施工图设计文件有疑问的，应在答疑会前规定时间内向采购人提出书面意见（书面意见中必须提供具体、完整的工程量计算式），采购人于答疑会统一书面回复。
7． 采购人提出合理的变更、修改设计的工程内容成交供应商不得拒绝承担。
8． 设计变更及合同价款调整
由于非承包方原因，由设计单位所作的工程修改、变更，按以下方式结算：
1）合同中已有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价变更合同价款。
2）合同中已有类似于变更工程的单价，可参照类似单价变更合同价款。
3）合同中没有适用或类似变更工程的单价，按照广东省建设工程计价依据、工程所在地造价管理机构有关规定和发布的价格信息，依据工程变更签证，由承包方提出适当的变更价格，按本招标说明的规定作出预算经市财政局审核后结算；结算单价按中标价与招标控制价的相应比例折算执行。变更、修改设计的工程内容施工单位不得拒绝承担，所增减工程的工程量不超过中标工程量的10%，工期不作调整。如因设计、规划调整变更等原因，招标人有权调整招标范围和内容。
8、 质量保证期及售后
1． 本项目工程整体质量保修期为5年，其中，草皮质保期不少于2年。质保期内因质量原因导致需要修复的，均由成交供应商负责。质保期自竣工验收合格之日起计算。在质保期内因施工和材料、设备而造成的返修和维修的，所有费用由成交供应商负责。
2． 在质保期内，成交供应商接到采购人的售后要求后，1小时内作出响应，4小时内到现场解决出现的质量或者技术问题。
3． 供应商应根据本项目设置合理的应急预案。如发生须紧急抢修事故的,成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。除不可抗力外，费用全部由成交供应商承担。
4． 质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，成交供应商须承担全部法律及经济责任。
9、 工程竣工资料要求
1． 成交供应商应按相关专业部门的要求，编制竣工技术文件，在工程施工过程中及时做好工程档案的收集、汇总、整理工作。
2． 工程竣工验收报告经招标人认可后，承包单位按中山市财政局有关要求向采购人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
3． 成交供应商应向采购人提供符合国家档案部门要求，按规格编制成册的完整的工程竣工图及有关的工程技术档案资料一式两份（其中原件一份、复印件一份）提交采购人归档，并同时提交有关归档的证明文件。
10、 进度要求
1． 成交供应商应于施工合同生效之日起三日内进场进行施工准备，按照成交供应商编制的实施性施工组织设计方案，经监理单位审批后报采购人备案后实施。
2． 成交供应商应严格按照报价时所拟定的各施工阶段的形象进度控制施工进度。
3． 如未经采购人认可的特殊原因，成交供应商在工期落后的情况下，必须要有实际行动尽全力去补回施工进度。
11、 样品
1． 供应商投标时需提供橡胶跑道的样品1块，规格不小于15cm*15cm。
2． 因本项目为远程开标，供应商应于开标当天现场递交样品,递交样品时间:本项目开标当天上午09:00至09:30，逾期将不再接收投标样品。
3． 递交样品地址:中山市博爱六路22号行政服务中心二楼中山市公共资源交易中心对应项目的开评标室(详见开标当天交易大厅开标室安排)。
4． 若因供应商逾期递交或未密封导致样品被拒收的，由供应商自行承担不良后果。
5． 供应商所提供的样品采取整体密封包装（所提供的箱子/袋子应为不透明箱体），密封包装上标明项目名称、供应商名称并加盖供应商公章。整体密封不透明包装内的样品，可于包装里面放用A4纸打印的样品具体信息（如：样品名称、材料、规格、等级等）。
6． 投标样品的提供是供应商对于投标文件中文字内容的补充，样品将作为评审时的重要依据之一。
7． 关于样品的退还
  （1）采购人和采购代理机构对供应商所递交的样品的破损或质量问题不承担任何责任。
  （2）采购活动结束后，中标人提供的样品将被封存于采购人单位，并作为履约验收的参考依据。
  （3）未中标供应商的样品由供应商授权代表凭供应商公司开具的《领回投标样品授权书》在中标结果公布后7个工作日内自行到采购代理机构处取回，逾期将视为该供应商自动放弃该样品所有权，采购代理机构和采购人将自行处置相关样品。
采购包1
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	工期：40个日历天（含国家法定假期），自签订合同后采购人发出开工令之日起至本工程竣工验收通过之日止。
因成交供应商原因致使工期延误，对成交供应商处以1000元/天的违约金，但违约金总额不超过合同价的10%；由于成交供应商责任造成的拖延工期，成交供应商还应赔偿采购人因此所增加的相关费用。由于采购人原因造成的工期延长，工期可顺延。

	标的提供的地点
	采购人指定的地点。

	付款方式
	1期：支付比例100%,
1. 须按中山市财政部门相关规定执行，且以中山市财政局结算评审结果作为本工程结算款的支付依据。合同签订之后，支付合同金额的30%作为工程预付款。 全部工程竣工并经采购人及相关部门竣工验收合格且竣工资料完整后60个日历天内，工程款付至不低于合同价（不含暂列金）的80%，待工程结算审定及所有竣工资料移交采购人，并完成竣工资料归档手续后支付至审定结算价的97%，结算价的3%作为质量保修金。  
2. 质量保证金：质量保证金的金额按审定结算价的3％（质量保证金可采用银行保函或担保公司保函或保险保单）。 
3. 质量保证金的返还时间：在竣工验收合格满一年后支付（结算款的3％），不计利息。
供应商收款应开具应符合税务机关和采购人要求的发票。本工程使用财政资金，所有的工程费用均需报财政部门拨付，故上述约定的付款时间视为采购人向财政部门申请付款的时间。采购人应按时向财政部门申请付款并积极协助付款事宜。
如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户

	验收要求
	1期：
1． 按相关标准规范（《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018)、《体育场地使用要求及检验方法》（GB/T 225176-2020）、《中小学人造草面层足球场地》(GB/T 43566-2023）等）以及施工图纸、设计变更、磋商文件的要求和供应商的响应文件、样品等依据进行验收。
2． 提供本项目使用的合成面层跑道合格并符合《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018)等标准规范的检测报告。
3． 工程竣工后，成交供应商应书面通知采购人验收，采购人自接到验收通知30日内组织验收，并办理验收手续。
4． 工程完工后，成交供应商需按采购人的要求提供竣工验收报告书面资料。 

	履约保证金
	交纳比例：5%
缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他
账号：/
户名：/
开户行：/
支票提交方式：双方约定
汇票、本票提交方式：双方约定
说明：成交供应商与采购人签订合同之日起15个工作日内向采购人缴交履约保证金。
履约保证金退还时间的约定：合同内全部工程完成、验收合格且竣工资料完整移交后，无任何违约情况下30个日历天内一次性无息返还全额至成交供应商账户。
 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。

	其他
	


2.技术标准与要求
	序号
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	 权重%
	所属行业
	技术要求

	1
	其他建筑工程
	
	项
	1.00
	
	
	100.0
	建筑业
	详见附表一


备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值
附表一：采购包1:
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	详见采购需求内容。

	★
	2
	拟派项目负责人要求：专业为市政公用工程专业二级或以上注册建造师，并具有有效的安全生产考核合格证（B类）。
注：①提供人员证书复印件；②关于上述人员用工形式的证明（供应满足以下任意一项即可）：a）提供供应商为其购买的至响应文件截止时间为止近半年内任意1个月的社保证明复印件（代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等证明均可）；b）提供人员承诺书，承诺成交后投入符合要求的人员（承诺内容如下：承诺成交后投入符合要求的人员，若在项目实施过程中未能提供相应人员，采购人有权扣罚合同金额10000元/人或终止合同）。

	★
	
	拟派技术负责人要求：专业为市政类中级工程师或以上职称。
注：①提供人员证书复印件；②关于上述人员用工形式的证明（供应满足以下任意一项即可）：a）提供供应商为其购买的至响应文件截止时间为止近半年内任意1个月的社保证明复印件（代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等证明均可）；b）提供人员承诺书，承诺成交后投入符合要求的人员（承诺内容如下：承诺成交后投入符合要求的人员，若在项目实施过程中未能提供相应人员，采购人有权扣罚合同金额10000元/人或终止合同）。

	★
	3
	拟派的安全员要求：具备安全生产考核合格证书（C类）。
注：①提供人员证书复印件；②关于上述人员用工形式的证明（供应满足以下任意一项即可）：a）提供供应商为其购买的至响应文件截止时间为止近半年内任意1个月的社保证明复印件（代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等证明均可）；b）提供人员承诺书，承诺成交后投入符合要求的人员（承诺内容如下：承诺成交后投入符合要求的人员，若在项目实施过程中未能提供相应人员，采购人有权扣罚合同金额10000元/人或终止合同）。

	
	
	注：上述项目负责人、技术负责人和安全员不得为同一人。

	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。
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